POTENTIALS OF PLASTIC WASTE FOR MAKING BRICKETS: THE EFFECT OF COMPOSITION ON PROCSIMATE ANALYSIS

1st Erlinda Ningsih 1)*, 2nd Kartika Udyani 2)

1) Chemical Engineering Department, Institute Tecknologi Adhi Tama, Jalan Arief Rahman Hakim no. 100 Surabaya 60117

* E-mail corresponding author: erlindaningsih84@itats.ac.id

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
| --- | --- |
| Article history: Received Received in revised form Accepted Published (filled by editor) | Abstract Handling to reduce and use plastic waste is still not optimal. The volume of plastic waste continues to grow as the population grows. Plastic waste is a source of environmental pollution that is difficult to degrade. The purpose of this study is to examine the effect of the composition of plastic waste charcoal as a raw material for briquettes on proximate analysis. The plastic waste used is bottle caps and snack packaging. Pyrolysis is carried out at a temperature of 450oC for bottle caps and 280oC for packaging snacks with a 60-minute process. The particle size of plastic charcoal is 40, 60, and 100 mesh. The composition of the plastic charcoal bottle caps and snacks combined 1:90; 50:50; 90: 1 with the addition of tapioca flour as an adhesive. Analysis carried out on this plastic briquette is proximate including water content, ash, volatile matter, carbon bound and heat value. Based on the results of the proximate analysis, it was found that water content was 5.47%, ash content was 4.95%, volatile matter 13, bound carbon content was 76.58% and calorific value was 8565.914 cal / gram. Proximate analysis data obtained meets SNI standards. |
| Keywords: Food, Plastic, Briquettes, Compositions, Proximate. |  |

POTENSI LIMBAH PLASTIK UNTUK PEMBUATAN BRIKET : PENGARUH KOMPOSISI TERHADAP ANALISA PROKSIMAT

Abstrak- Penanganan untuk mengurangi dan pemanfaatan limbah plastik masih belum optimal. Volume limbah plastik terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Limbah plastik merupakan sumber pencemaran lingkungan yang sulit terdegradasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengaruh komposisi arang limbah plastik sebagai bahan baku briket terhadap analisa proksimat. Limbah plastik yang digunakan adalah tutup botol dan kemasan makanan ringan. Pirolisis dilakukan pada suhu 450oC untuk tutup botol dan 280oC untuk kemasan makanan ringan dengan lama prosesnya 60 menit. Ukuran partikel arang plastik adalah 40,60, dan 100 mesh. Komposisi arang plastik tutup botol dan makanan ringan dikombinasikan 1:90; 50:50; 90:1 dengan penambahan tepung tapioka sebagai perekat. Analisa yang dilakukan terhadap briket plastik ini adalah proksimat meliputi kandungan air, abu, volatile matter, karbon terikat dan nilai kalor. Berdasarkan hasil analisa proksimat didapatkan kandungan air 5,47%, kadar abu 4,95%, volatile matter 13, kadar karbon terikat 76,58% dan nilai kalor sebesar 8565,914 cal/gram. Data analisa proksimat yang didapatkan sudah memenuhi standar SNI.

Kata kunci : Limbah, Plastik, Briket, Kompoisi, Proksimat.

PENDAHULUAN

Sumber energi yang berasal dari fosil sudah mengalami keterbatasan, sehingga diperlukan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat (Sudding dan P 2016; Zafeiriou, Arabatzis, dan Koutroumanidis 2011). Selain itu, adanya revolusi industri mengakibatkan meningkatnya kebutuhan energi di berbagai sertor seperti industri, transportasi, dan domestik (Wu 2013; Zubairu dan Gana 2014), sehingga dibutuhkan energi terbarukan yang ramah lingkungan( Zubairu dan Gana 2014). Potensi besar yang dapat dijadikan sumber energi alternatif adalah biomass(Garrido, Conesa, dan Garcia 2017). Energi biomass yang digunakan adalah batubara, briket dan biobiket.

Teknologi pembuatan briket sangat sederhana dan bahan baku yang diguankan mudah didapatkan. Bahan baku yang bisa digunakan adalah berasal dari sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan dapat diperbaharui, selain itu bisa menggunakan limbah pertanian, perkebunan, industri dan rumah tangga(Brožek 2013; Brožek, Nováková, dan Kolářová 2012). Penelitian yang memanfaatkan limbah sumber daya alam menjadi briket sudah banyak dilakukan dan berdasarkan analisa proksimat yang dihasilkan, briket yang dihasilkan sudah memenuhi standar SNI briket (Rumiyanti, Irnanda, dan Hendronursito 2018).

Upaya untuk meningkatkan kualitas briket dari sumber daya alam, beberapa penelitian melakukan inovasi dengan penambahan plastik jenis HDPE, LDPE, PP dan PE (Bhoumick dkk. 2016; Ruslinda, Husna, dan Nabila 2017; Septhiani dan Septiani 2015). Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa adanya plastik dapat meningkatkan nilai kalor dari 5000 kJ/kg menjadi 8743 kJ/kg(Suwinarti, Amirta, dan Yuliansyah 2018).

Pengkorvesian plastik menjadi suatu energi alternatif menjadi salah satu cara untuk mengurangi volume limbah plastik. Berdasarkan data CNN di lapangan Indonesia termasuk penghasil limbah plastic yang ada di laut yaitu mencapai 187,2 juta ton pada tahun 2016. Volume limbah plastik ini akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk serta penggunaan plastik oleh industri makanan. Penggunaan plastik terbanyak adalah jenis plastik Polypropylene yaitu sebanyak 30,19%, hal ini karena banyak digunakan untuk kemasan makanan, minuman(Widiyatmoko, Purwaningrum, dan Putri Arum P 2016) dan memiliki daya regang yang tinggi(Sahwan, Martono, dan Wahyono t.t.). Plastik merupakan senyawa polimer yang terbuat dari bahan alami yaitu minyak dan gas, memiliki sifat mudah terbakar, dan sifat termal(mengalami dekomposisi)(Roesanto dan Ciptandi t.t.). Sehingga teknologi yang tepat mengolah limbah plastik adalah dengan pirolisis. Pirolisis merupakan proses pembakaran tanpa oksigen (pengarangan) yang terjadi pada suhu antara 350-550oC(Cahyono 2013). Hasil dari pirolisis berupa padatan ini yang digunakan bahan untuk briket. Briket dipilih menjadi energi alternatif untuk menggantikan batubara karena teknologi yang digunakan sangat sederhana dan mudah diaplikasikan.

Pada penelitian ini akan membuat briket dari plastik sebagai upaya untuk mengkaji potensi plastik untuk dikonversi menjadi briket sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi limbah plastik. Plastik yang digunakan adalah tutup botol minuman mineral (jenis plastik HDPE) dan plastik kemasan makanan ringan (jenis plastik PP). Arang plastik yang didapatkan dari kedua jenis plastik ini akan dikombinasikan untuk meningkatkan kualitas briket.

METODE PENELITIAN

Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan untuk briket adalah Botol plastik air mineral, kemasan makanan ringan, tepung tapioka sebagai perekat dan air sebagai pelarut perekat.

Alat penelitian

Furnace untuk proses pengarangan (pirolisis) dan alat cetak briket.

Proses Pengarangan

Pembuatan briket dari plastik ini menggunakan tutup botol dan kemasan makanan ringan. Proses pirolisis dilakukan pada suhu 450oC untuk tutup botol dan 280oC untuk kemasan makanan ringan dengan lama prosesnya 60 menit. Variasi ukuran arang 40, 60, dan 100 mesh dijadikan penentuan awal berdasarkan kadar air dan kadar abu. Setelah mendapatkan mesh terbaik maka dikombinasikan komposisi antara arang tutup botol dan kemasan makanan ringan yaitu 1:9; 5:5; 9:1. Perekat yang digunakan adalah tepung tapioca dalam air dengan perbandingan 1:5. Setelah dilakukan perekatan dilanjutkan dengan percetakan. Briket yang dihasilkan dilakukan pengujian, pengujiannya adalah analisa proksimat yang terdiri dari kandungan air, kandungan abu, Volatil matter, fixed carbon, dan nilai kalor.

Rumus menghitung kadar air

Rumus menghitung kadar abu

Rumus menghitung volatile matter

Rumus menghitung fixed carbon

Keterangan :

M      = Kadar air total (%)

Mad   = Kadar air lembab (%)

VM   = Kadar zat terbang (%)

A      = Kadar abu (%)

FC     = Kadar karbon tertambat (%)

m1     = Berat cawan (g)

m2  = Berat cawan dan arang sebelum dipanaskan (g)

m3  = Berat cawan dan arang setelah dipanaskan (g)

(Rumiyanti dkk. 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran partikel arang briket sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas briket (Priyanto 2018; Purwanto t.t.). Berdasarkan hasil yang didapatkan (Priyanto 2018) menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran partikel arang briket memiliki kerapatan yang tinggi dan waktu laju pembakaran yang lebih lama. Berikut data hasil analisa proksimat dengan variabel perubahan ukuran partikel.

Tabel 1. Hasil Analisa Proksimat Briket Plastik dengan variasi ukuran partikel

| Analisa Proksimat | Baku Mutu | Kemasan Makanan Ringan |  |  | Tutup Botol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 |
| Kadar Air (%) | ≤ 8 | 3,9 | 5,5 | 6,5 | 0,5 | 1 | 2 |
| Kadar Abu (%) | ≤ 8 | 3,9 | 5,9 | 7,2 | 2 | 5 | 6,9 |

Tabel 1. menunjukkan data bahwa ukuran partikel arang plastik berpengaruh terhadap kandungan air dan abu. Berdasarkan Tabel 1 tersebut baik kadar air dan kadar abu dengan variasi ukuran partikel semua memenuhi standar SNI 01-6235-200. Kadar air cenderung naik dengan semakin kecilnya ukuran partikel, hal ini disebabkan karena ukuran partikel yang kecil mudah menyerap air karena memiliki luas permukaan yang luas (Priyanto 2018). Sedangkan kadar abu memiliki kecenderungan meningkat dengan ukuran partikel semakin kecil, fenomena ini disebabkan oleh ukuran partikel, tekanan tempa dan iteraksi(Purwanto, 2015). Berdasarkan data Tabel 1, ukuran partikel yang dijadikan acuan untuk mendapatkan kualitas briket plastik yang baik adalah ukuran 40 mesh.

Upaya mendapatkan nilai kalor terbaik pada briket plastik dengan mencampur atau mengkombinasikan komposisi arang plastik kemasan makanan ringan dan tutup botol. Perbandingan komposisi yang dipakai adalah 1:9; 5:5; 9:1. Briket yang dihasilkan dilakukan analisa proksimat, dengan hasil yang didapatkan sebagai berikut :

Kadar Air

Hasil analisa proksimat sesuai parameter dalam SNI 01-6235-200 yaitu kadar air, kadar abu, volatile matter, fixed carbon dan nilai kalor disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisa Proksimat Briket Plastik dengan variasi komposisi

| Analisa Proksimat | Baku Mutu | Campuran Kemasan Makanan Ringan dan tutup botol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 : 9 | 5:5 | 9:1 |
| Kadar Air (%) | ≤ 8 | 6 | 1,5 | 5,5 |
| Kadar Abu (%) | ≤ 8 | 5,7 | 7,1 | 4,9 |
| Kadar Zat Menguap (%) | ≤ 15 | 14,7 | 10,9 | 13 |
| Kadar Karbon Terikat (%) | Min 77 | 73,7 | 80,5 | 76,6 |
| Nilai Kalor (kal/gram) | ≥5000 | 8565,9 |  |  |

Kandungan air dalam suatu briket sangat berpengaruh terhadap kualitas dan merupakan pengotor karena dapat menurunkan nilai kalor arang(Garrido dkk. 2017). Kadar air briket campuran plastik berada pada range 1 – 6 % dan masih memenuhi standar SNI. Briket yang bagus memiliki kandungan air 6 – 8 %, pada range tersebut briket kuat dan bebas dari retakan (Bhoumick dkk. 2016). Fluktuasi kadar air dapat dilihat pada Gambar 1, di mana kadar air terendah dimiliki perbandingan kemasan makanan ringan:tutup botol 5:5 yaitu 1,5%.

Gambar 1. Grafik Hubungan Perbandingan      Komposisi dan Kadar Air

Kadar Abu

Briket dari arang plastik memiliki kadar abu yang lebih rendah dibandingkan dengan briket batubara (Sawir 2016). Kadar abu tinggi tergantung dari kandungan bahan baku biomassa yang digunakan, karena kandungan kimia abu adalah kalsium, Kalium, magnesium, natrium, mangan, besi, Aluminium, seng, silica, tembaga, dan kromium (Prayitno dan Sutapa 2011). Kadar abu yang disajikan pada Gambar 2 diperoleh terendah 4,9 % dan tertinggi 7,1%, dari data yang didapatkan sudah memenuhi SNI.

Gambar 2. Grafik Hubungan Perbandingan      Komposisi dan Kadar Abu

Kadar Volatile Matter

Nilai kadar volatile matter pada briket harus disesuaikan dengan SNI 01-6235-200, berdasarkan Gambar 3 kadar volatile matter briket plastik sudah memenuhi dan cenderung tidak stabil (Malo dkk. 2018). Kandungan volatile matter cukup tinggi, hal ini karena sifat bahan baku yaitu plastik yang sangat mudah terbakar (Suwinarti dkk. 2018), dan juga semakin panjang rantai ikatan senyawa atom maka dapat meningkatnya kadar volatile matter(Sawir 2016). Kandungan zat volatile matter tinggi memiliki keuntungan yaitu penyalaan dan pembakaran lebih mudah, tetapi dapat menimbulkan asap yang banyak ketika penyalaan (Hendra 2011; Satmoko, Saputro, dan Budiyono 2013).

Gambar 3. Grafik Hubungan Perbandingan      Komposisi dan Kadar Volatile Matter

Kadar Fixed carbon

Kadar fixed carbon tinggi disebabkan adanya plastik, nilai yang tinggi menunjukkan kualitas bahan bakar yang baik (Satmoko dkk. 2013). Hasil analisa proksimat menunjukkan bahwa nilai fixed carbon 73,6% dan tertinggi 80,5 % yang dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Grafik Hubungan Perbandingan      Komposisi dan Kadar Fixed Carbon

Gambar 5. Grafik Hubungan Jenis plastik dan Nilai Kalor

Nilai Kalor

Nilai kalor yang didapatkan berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa Nilai kalor tertinggi adalah nilai kalor briket dari bahan kemasan makanan ringan dan yang terendah adalah briket campuran arang kemasan makanan ringan dan tutup botol yaitu 99982,79 kal/gram dan 8565,9 kal/gram. Nilai kalor yang tinggi dipengaruhi oleh bahan baku yang merupakan polimer yang memiliki nilai kalor sebesar 10.956 kal/g(Almu, Syahrul, dan Padang 2014; Ruslinda dkk. 2017). Dari data nilai kalor ini plastik jenis PP (kemasan makanan ringan) lebih tinggi dari tutup botol yang merupakan jenis plastik HDPE, hal ini karena pada plastik makanan ringan bangian dalam terdapat lapisan Aluminum yang berpengaruh terhadap nilai kalor. Nilai kalor yang didapatkan menunjukkan bahwa briket dengan bahan dasar utama dari plastik sangat berpotensi untuk dijadikan briket.

KESIMPULAN

Ukuran mesh yang terbaik pada briket plastik ini adalah 40 mesh dengan kandungan air dan abu sebesar 3,9 % dan 3,9 % untuk briket dari kemasan makanan ringan, sedangkan untuk briket dari tutup botol diperoleh sebesar 0,5% untuk kadar air dan 2 % untuk kadar abu.

Analisa proksimat untuk briket campuran diperoleh kandungan air 5,47%, kadar abu 4,95%, volatile matter 13, kadar karbon terikat 76,58% dan nilai kalor sebesar 8565,914 cal/gram.

DAFTAR PUSTAKA

Almu, M. Afif, S. Syahrul, dan Yesung Allo Padang. 2014. “ANALISA NILAI KALOR DAN LAJU PEMBAKARAN PADA BRIKET CAMPURAN BIJI NYAMPLUNG (Calophyllm Inophyllum) DAN ABU SEKAM PADI.” Dinamika Teknik Mesin 4(2).

Bhoumick, Mitun Chandra, Niloy Chandra Sarker, Md Mahmudul Hasan, dan Bishaw Kanti Roy. 2016. “Conversion of Waste Plastic into Solid Briquette in Combination with Biomass: Bangladesh Perspective.” IARJSET 3(3):142–46.

Cahyono, M. Sigit. 2013. “Pengaruh Jenis Bahan pada Proses Pirolisis Sampah Organik menjadi Bio-Oil sebagai Sumber Energi Terbarukan.” Jurnal Sains &Teknologi Lingkungan 5(2):67–76.

Garrido, Maria Angeles, Juan A. Conesa, dan Maria Dolores Garcia. 2017. “Characterization and Production of Fuel Briquettes Made from Biomass and Plastic Wastes.”

Hendra, Djeni. 2011. “PEMANFAATAN ECENG GONDOK (Eichornia crassipes) UNTUK BAHAN BAKU BRIKET SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF.” Jurnal Penelitian Hasil Hutan 29(2):189–210.

Malo, Heny Adisansury, Taufik Iskandar, Susanti Konga Wandal, dan Dina Trisak Diah. 2018. “Optimalisasi Proses Karbonisasi Limbah Plastik Menggunakan Teknologi Teknologi Pyrolisis Menjadi Briket Arang (Briquette Charcoal).” 9.

Prayitno, Tibertius A., dan Gentur JP Sutapa. 2011. “Kualitas Arang Kayu Gelam (Melaleuca cajuputi) (Quality of Charcoal Made from Gelam Wood (Melaleuca cajuputi)).” 9(2):12.

Priyanto, Asep. 2018. “PENGARUH VARIASI UKURAN PARTIKEL BRIKET TERHADAP KERAPATAN, KADAR AIR, DAN LAJU PEMBAKARAN PADA BRIKET KAYU SENGON.” 6.

Purwanto, Djoko. t.t. “PE NGARUH UKURAN PARTIKE L TE MPURUNG SAWIT DAN TE KANAN KE MPA TE RHADAP KUALITAS BIOBRIKE T.” 33(4):11.

Roesanto, Qonita Larasati, dan Fajar Ciptandi. t.t. “PENGAPLIKASIAN MATERIAL THERMOPLASTIC RUBBER SEBAGAI PRODUK AKSESORIS FESYEN.” 7.

Rumiyanti, Leni, Annisa Irnanda, dan Yusup Hendronursito. 2018. “ANALISIS PROKSIMAT PADA BRIKET ARANG LIMBAH PERTANIAN.” Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya 3(1):15–22.

Ruslinda, Yenni, Fitratul Husna, dan Arum Nabila. 2017. “KARAKTERISTIK BRIKET DARI KOMPOSIT SAMPAH BUAH, SAMPAH PLASTIK HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) DAN TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF DI RUMAH TANGGA.” Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan 14(1):5.

Sahwan, Firman L., Djoko Heru Martono, dan Sri Wahyono. t.t. “SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH PLASTIK DI INDONESIA.” 8.

Satmoko, Mochamad Ervando Among, Danang Dwi Saputro, dan Aris Budiyono. 2013. “KARAKTERISASI BRIKET DARI LIMBAH PENGOLAHAN KAYU SENGON DENGAN METODE CETAK PANAS.” Journal of Mechanical Engineering Learning 2(1).

Sawir, Hendri. 2016. “PEMANFAATAN SAMPAH PLASTIK MENJADI BRIKET SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF DALAM KILN DI PABRIK PT SEMEN PADANG.” Jurnal Sains dan Teknologi: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknologi Industri 16(1):62.

Septhiani, Silvia, dan Eka Septiani. 2015. “Peningkatan Mutu Briket dari Sampah Organik dengan Penambahan Minyak Jelantah dan Plastik High Density Polyethylene (HDPE).” Jurnal Kimia VALENSI 91–96.

Sudding, Sudding, dan Jamaluddin P. 2016. “The Processing of Coconut Shell Based on Pyrolysis Technology to Produce Reneweable Energy Sources.” Proceeding International Conference on Mathematic, Science, Technology, Education and Their Applications 1(1).

Suwinarti, W., R. Amirta, dan Yuliansyah. 2018. “Production of High-Calorie Energy Briquettes from Bark Waste, Plastic and Oil.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 144:012034.

Widiyatmoko, H., Pramiati Purwaningrum, dan Febrina Putri Arum P. 2016. “ANALISIS KARAKTERISTIK SAMPAH PLASTIK DI PERMUKIMAN KECAMATAN TEBET DAN ALTERNATIF PENGOLAHANNYA.” INDONESIAN JOURNAL OF URBAN AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 7(1):24.

Wu, Jianguo. 2013. “Landscape Sustainability Science: Ecosystem Services and Human Well-Being in Changing Landscapes.” Landscape Ecology 28(6):999–1023.

Zafeiriou, Eleni, Garyfallos Arabatzis, dan Theodoros Koutroumanidis. 2011. “The Fuelwood Market in Greece: An Empirical Approach.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 15(6):3008–18.

Zubairu, Abdu, dan Sadiq Abba Gana. 2014. “Production and Characterization of Briquette Charcoal by Carbonization of Agro-Waste.” Energy and Power 4(2):41–47.